- 铅酸蓄电池行业 专业术语中英文对照

铅酸蓄电池 
Lead-acid battery 
电极主要由铅制成，电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。
1.1 充电 
Charge (of a battery) 
蓄电池从外电路接受电能，并转换为化学能的工作过程。 
1.2 放电 
Discharge 
蓄电池将化学能转换为电能，并向外电路输出电流的工作过程。 
1.3 反极 
Reversal 
蓄电池正常极性的改变。 
1.4 开路电压 
Open circuit voltage 
Off-load voltage 
开路十，蓄电池正、负极间的电位差。 
1.5 标称电压 
Nominal voltage 
用来识别蓄电池类型的适当的电压近似值。 
1.6 专用蓄电池 
Battery for specific application 
例 1 ：固定型蓄电池 stationary battery 
例 2 ：携带式蓄电池 portable battery

1.7 全密封蓄电池 
Hermetically sealed cell 
没有压力释放装置的一种蓄电池。 
1.8 干式荷电蓄电池 
Dry charged battery 
无电解液贮存的蓄电池，其极板是干的，且处于荷电状态。

1.9 带液荷电蓄电池 
Filled and charged battery 
可以立即使用的一种蓄电池。 
1.10 湿荷电蓄电池 
Charged drained battery 
极板为荷电状态，带有少量的电解液，而大部分电解液被吸入极板和隔板中贮存的一种蓄电池。 
1.11 干式非荷电蓄电池 
Dry discharged battery 
无电解液贮存的蓄电池，其极板是干的，且处于非荷电状态。 
1.12 带液非荷电蓄电池 
Filled and discharged battery 
带电解液以非荷电状态贮存的一种蓄电池。 
1.13 湿式非荷电蓄电池 
Discharged drained battery 
排除电解液以非荷电状态贮存的一种蓄电池。 
1.14 未化成干态蓄电池 
Unformed dry battery 
极板尚未化成为活性物质，以干态贮存的一种蓄电池。 
1.15 储备蓄电池 
Reserve battery 
通过激活方法将隔开的所需电解液输入到电池中，以干荷电态贮存的一种蓄电池。 
1.16 免维护蓄电池 
Maintenance-free battery 
在规定的运行条件下，使用期间不需要维护的一种蓄电池。 
注：对启动用铅酸蓄电池而言，该术语是指不需要加水的一种蓄电池。 

2•蓄电池组成部分 
2.1 活性物质 
Active material 
当蓄电池放电时通过化学反应产生电能，而在充电时又恢复为原组分的极板物质。 
2.2 极板 
Plate (of a battery) 
由活性质和支撑用的导体(必要时)组成有电极。 
2.3 正极板 
Positive plate 
放电期间构成阴极而在充电期间构成阳极的—种极板。 
2.4 负极板
Negative plate 
放电期间构成阳极而在充电期间构成阴极的一种极板。 
2.5 形成式极板，普朗特极板 
Plante plate 
是一种具有很大有效表面积的极板，一般为软铅，其活性物质是通过铅自身的氧化而形成的薄层。 
2.6 涂膏式极板 
Grid type plate 
Pasted plate 
导电板栅涂上活性物质构成的—种极板。 
2.7 富尔极板 
Faure plate 
铅酸蓄电池使用的一种涂膏式极板 
2.8 管式极板 
Tubular plate 
由装有活性物的多孔管组成的一种正极板。 
2.9 箱式负极板 
Box negative plate 
在穿孔的薄铅板之间装有一层活性物质的一种负极板。 
2.10 有极板盒式极板；袋式极板 
Pocket type plate 
由填有活性物质的穿孔金属袋组成的一种极板。 
2.11 烧结式极板 
Sintered plate 
用绕结金属粉末制成骨架，再浸入（或不浸入）活性物质而制成的一种碱性蓄电池极板。 
2.12 极板对 
Plate pair (of a battery) 
Plate couple 
由两个极板(—个正极板和一个负极板）组成的蓄电池组件。 
2.13 极板群 
极板组 
Plate group 
具有相同极性的极板连接而成的组件。 
2.14 隔离物 
Spacer 
由绝缘材料制成，用以保持相反极性板之间间隔的零件。 
2.15 隔板 
Separator (of a battery) 
放在蓄电池正负极板之间，允许离子穿过的电绝缘材料构件，它能完全或部分地阻挡活性物质的 
混合。 
注：隔膜是特殊形式的隔板。
2.16 极群组 
组合极板组 
Plate pack 
由隔板和正，负极板组组成的部件。 
2.17 端子：极柱 
Terminal (of a battery) 
蓄电池与外部导体连接的部件。
正极端子：正极柱 
Positive terminal 
连接蓄电池正电极的端子。 
2.19 负极端子：负极柱 
Negative terminal 
连接蓄电池负电极的端子。 
2.20 电解质：电解液 
Electrolyte 
含有移动离子并起离子导电作用的液相或固相物质。 
2.21 蓄电池壳：蓄电池槽 
Container 
容纳蓄电池极群组和电解质而不受电解质腐蚀的容器。 
2.22 整体壳：整体槽 
monobloc Container 
带有几个格而每个格可装有一个极群组的蓄电池壳。 
2.23 鞍子 
mudribs 
蓄电池槽底部的肋条或装在其底部的零件，用以支撑极群组，使从极板上脱离下来的活性物质颗 
粒沉积于其中而不致引起极板间的短路。 
2.24 绝缘卡 
Edge Insulator 
保证极板边缘与蓄电池壳侧壁之间绝缘的零件。 
2.25 蓄电池盖 
Cover 
Lid 
通常带有注液孔，逸气孔和端子引出孔的封闭蓄电池壳的零件。 
注：整体槽而言，它可以封闭几只单体蓄电池壳。 
2.26 密封剂:封口剂 
Sealing compound 
用于使蓄电池盖与壳或端子密封的材料。 
2.27 液孔塞：所塞 
Vent plug 
用于封闭注液孔同时允许气体逸出的部件。 
2.28 排气阀 
Vent valve 
在超过内压时，允许气体逸出，而不允许空气进入的部件。 
2.29 安全塞 
Flame arrester vent plug 
当蓄电池暴露于明火或外部火花时能保护蓄电池内部不致发生爆炸的一种特殊结构的装置。 
2.30 液位指示器 
Electrolyte level indicator 
指示单体蓄电池中电解液液面高度的装置。 
2.31 挡：保护板 
Baffle 
装在极群组之上以减少因气体析出或电解液移动而引起的电解液外溅，并防止外物经注液孔进入 
而损坏极群组的绝缘零件。 
2.32 连接条：连接线 
Inter cell Connector
用于传导单体蓄电池间电流的导电体。 
2.33 输出电缆 
Output cable 
用于连接蓄电池组与负载或充电器的柔性电缆。 
2.34 端子连接条 
Terminal connector 
用于蓄电池组端子与外电路电连接的零件。 
2.35 蓄电池组合箱：蓄电池组外壳 
Battery tray 
用于容纳几只单体蓄电池或蓄电池组并具有侧壁的容器。 
2.36 蓄电池组合框 
Battery crate 
用于容纳几只单体蓄电池或蓄电池组的框架容器。 
2.37 蓄电池底垫 
Battery base 
Battery stand 
Battery stillage 
通常用于固定型蓄电池底部的绝缘垫。 
2.38 蓄电池架 
Battery rack 
一层或多层的固定型蓄电池的支架。

蓄电池的特性和试验术语 
3.1 容量 
(Battery) capacity 
在规定的条件下，完全充电的蓄电池能够提供的电量，通常用安时(Ah)表示。 
注：这一电量的国际单位为库仑(1c=lA*s)。但在实际使用时，蓄电池容量通常用A.h表示。 
3.2 能量容量 
Energy capacity (of a battery) 
在规定的条件下，完全充电的蓄电池能够提供的能量，通常用瓦时表示。 
3.3 放电率 
Discharge rate 
蓄电池放电时用安培表示的电流。 
3.4终止电压 
Final voltage 
Cut—off voltage 
认为放电终止时的规定电压。 
3.5 比特性 
Specific characteristic 
蓄电池电性能与蓄电池单位质量、单位表面积或单位体积之比(例如Wh/kg)。 
3.6 充电率 
Charge rate 
蓄电池充电时用安培农示的电流。 
3.7 终止充电率 
End-of-change 
Finishing rate 
蓄电池充电最终阶段用安培表示的电流值。
3.8 充电系数 
Charge factor 
是一个系数，用它乘以放电期间放出的电量来确定再充电的电量。 
3.9充电效率 
安时效率 
Charge efficiency 
Ampere-hour efficiency 
在规定的条件下，蓄电池放电期间给出的电量与恢复到初始充电状态所需电量的比值。
3.10 能量效率 
瓦时效率 
Energy efficiency 
Watt-hour efficiency 
在规定的条件下，蓄电池放电期间给出的能量与恢夏到初始充电状态所需能量的比值。 
3.11 初始温度 
Initial temperature 
在放电或充电开始时蓄电池的温度。 
3.12环境温度 
Ambient temperature 
与蓄电池最接近的介质的温度。 
3.13 临界温度 
Critical temperature 
特性发生急剧变化时的温度。 
3.14 电动势温度系数 
Temperature coefficient of electromotive force 
温度每改变摄氏一度，单体蓄电池的电动势相对于规定温度下电动势的变化值。 
3.15 容量温度系数 
Temperature Coefficient of capacity 
温度每改变摄氏一度，蓄电池所放出的容量相对于规定温度下容量的变化值。 
3.16 负载电压 
On-load voltage 
蓄电池输出电流时端子间的电位差。 
3.17 初始电压 
Initial voltage 
电路闭合后，初始瞬间极化效应达到稳定时刻的负载电压。 
3.18 平均电压 
Mean voltage 
在充电或放电期间电压的平均值。 
3.19 充电终止电压 
End-of-charge voltage 
在规定的恒流充电期间，蓄电池达到完全充电时的电压。 
3.20 循环 
Cycle 
电压骤降 
“Coup de fouet" 
完全充电的铅酸蓄电池放电开始时出砚的瞬间电压降，随后又恢复到正常的负载电压。 
4 蓄电池工作方式术语 
4.1 恒流充电
Constant current charge 
电流维持在恒定值的充电。 
4.2 恒压充电 
Constant voltage charge 
蓄电池端子间的电压维持在恒定值的充电。 
4.3 改进的恒压充电 
Modified constant voltage charge 
采用限制电流的恒压电源充电的一种方式。 
4.4 急充电 
Boost charge 
通常是以高倍率短时间的一种部分充电。 
4.5 均衡充电 
Equalizing charge 
为确保蓄电池组中的所有单体蓄电池完全充电的一种延续充电。 
4.6 涓流充电 
Trickle charge 
为补偿自放电，使蓄电池保持在近似完全充电状态的连续小电流充电。 
4.7 两阶段充电 
Two-step charge 
Two-rate charge 
开始以某一电流充电，并在一预定点后以较低电流充电的一种充电。 
4.8 初充电 
Initial charge 
使蓄电池达到完全充电状态所进行的初次充电。 
4.9 缓冲蓄电池 
Buffer battery 
为减小电源功率波动而与直流电源并联的蓄电池。 
4.10 浮充蓄电池 
Floating battery 
当正常供电中断时给电路供电的蓄电池，其端子始终接在恒压电源上，以维持蓄电处于接近完全 
充电状态。 
4.11 应急用蓄电池 
Emergency battery 
当正常供电中断时，能给电路供电的蓄电池。 
4.12 设备原配蓄电池 
Original equipment battery 
供新设备配套使用的蓄电池。 
4.13 替换用蓄电池 
Replacement battery 
供替换原有蓄电池用的蓄电池。 
4.14 指示电池 
Pilot cell 
从蓄电池组中选出一只用以代表部分或整个蓄电池组平均状态的单体蓄电池。